Классификация основных материалов, применяющихся для изготовления деталей, подведомственных Ростехнадзору

| Группа материалов |  | Характеристика группы материала | Марки материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| РД 03-615-03 | РД 03-495-02 |  |  |
| 1 | М01 | Углеродистые и легированные конструкционные перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести не более 360 МПа (для трубных сталей до К54) | Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, 08, 08Т, 08ГТ, 10, 15, 15Г, 18, 18Г, 20, 20Г, 25,15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 15Л, 20Л, 25Л, 20ЮЧ, А, В, 09Г2, 10Г2, 14Г2, Е32, Д32, 16ГМЮЧ, 12ГС,12ГСБ,12Г2С,13ГС, 13ГС-У,15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 20ГСЛ, 20ГМЛ, 08ГБЮ, 09Г2С, 09Г2СА, 09Г2С-Ш, 10Г2С, 10Г2С1, 10Г2С1Д, 14ХГС, 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ, 09ХГ2НАБЧ, 07ГФБ-У, 15ХСНД, 14ГНМА, 16ГНМА, 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 15ГНМФА, судостроительные стали категорий А32, D32, E32, трубные стали класса прочности К50, К52, К54. |
| 2 | М03 | Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 МПа до 500 МПа (для трубных сталей К55-К60) | 14Г2АФ, 16Г2АФ, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ, 09Г2БТ, 10Г2БТ, 15Г2СФ, Д40, Е40, 10ХСНД, 10Х2ГНМ, 10Х2ГНМА-А, 13ГС-У, 13Г1С-У судостроительные стали категорий А36, D36, E36, А40, D40, E40 трубные стали класса прочности К55-К60, Х60,Х65, Х70. |
| 3 |  | Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 МПа (для трубных сталей от К65 и выше) | 30ХМА, 18Х2МФА, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А, 25Х2МФА, 22Х3М, 18Х3МВ, 15Х3НМФА, 20Х3МВФ, 25Х3МФА, 20ХН3Л, 38ХН3МФА, трубные стали класса прочности К65, К70, К80, К100, К120 |
| 4 | М02 | Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибдено- ванадиевые стали перлитного класса | 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМА, 20ХМЛ, 10Х2М, 10Х2М-ВД, 20Х2МА, 1Х2М1, 12Х2М1, 10Х2М1А, 10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-Ш, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ, 12Х2МФА, 15Х2МФА,15Х2МФА-А |
| 5 | М05 | Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4 до 10% | 15Х5, 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ, Х8, 12Х8, 12Х8ВФ, Х9М, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ, 20Х5ТЛ, 20Х8ВЛ |
| 6 | М04 | Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10 до 18% | 20Х13, 08Х14МФ, 20Х17Н2, 12Х13, 12Х11В2МФ, 18Х12ВМБФР |
| 7 |  | Высоколегированные (высокохромистые) стали ферритного класса с содержанием хрома от 12 до 30% | 08Х13, 08Х17Т, 15Х25, 15Х25Т, 15Х28 |

Продолжение таблицы

| Группа материалов |  | Характеристика группы материала | Марки материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| РД 03-615-03 | РД 03-495-02 |  |  |
| 8 | М11 | Высоколегированные стали аустенитно- ферритного класса | 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т (ЭП54), 08Х18Г8Н2Т, 08Х22Н6 (ЭП53), Х32Н8, 10Х21Н6М2Л, 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654), 16Х18Н12С4ТЮЛ (ЭИ654ЛК) |
| 9 |  | Высоколегированные стали аустенитного класса | 07Х13АГ20, 07Х13Н4АГ20 (ЧС-52), 10Х14Г14Н4Т, 03X17H14M3, 08X17H13M2T, 10X17H13M2T, 10X17H13M3T, 08X17H15M3T, 12X18H9T, 08X16H9M2, 04X18H10, 08X18H10, 10X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 02X18H11, 03X18H11, 12X18H12T, 08Х18Н12Б, 03Х19АГ3Н10, 03Х20Н16АГ6, 03Х21Н21М4ГБ, 10Х18Н9Л, 20Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9ТЛ; 12Х18Н12М3ТЛ, 02X8H22C6, 02Х8Н22С6-ПД, 02Х8Н22С6-Ш |
| 10 | М51 | Сплавы на железоникелевой основе | 03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ (ЭИ943), ХН32Т, ХН32ТЮ, ХН35ВТ (ЭИ612), ХН35ВТ-ВД (ЭИ612- ВД), ИНКОЛОЙ 825, 904L, трубчатые печи реакционные 10Х20Н32ТЮ, 05Х20Н32Т, 10Х20Н32ТЮЛ, 10Х20Н33Б |
| 11 |  | Никель и сплавы на никелевой основе | НП0, НП1, НП2, НП3, ХН60ВТ (ЭИ868), Н65М-ВИ (ЭП982-ВИ), ХН65МВ (ЭП567), Н70МФВ- ВИ (ЭП814А-ВИ), ХН65МВУ, ХН65МБ, ХН65М-ВИ, XH78T, ХН77ТЮ, ХН70ВМТЮ, ХН67ВМТЮ, ХН60МЮВТ, ХН75МБТЮ, ХН65ВЮТ, Х20Н80, Х15Н60, Н60МФЛ, Н65МФЛ, трубчатые печи реакционные 10Х20Н77ТЮ, 10Х20Н77ТЮЛ |
| 12 | М21 | Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы | АД0, АД00, АД1, А99, А85, А5, А6, А7, А8, АМц |
|  | М22 | Нетермоупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы | АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг6 |
|  | М23 | Термоупрочняемые алюминиевые сплавы | Д20, АВ, АД31 |
| 13 | М31 | Медь | М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р. |
|  | М32 | Медноцинковые сплавы | Л63, Л68, ЛС59-1, ЛО62-1, ЛЖМц59-1-1 |
|  | М33 | Медноникелевые | МНЖ5-1, БС-3с , МНЖМц30-1-1, НЖМц28-2.5-1.5 |
|  | М34 | Бронзы | БрХ1, БрКМц3-1, БрАМц9-2, БрАНЖ7-4-2, БрАЖ9-4, БрАМцЖН8-10-3-2, БрАЖМц10-3-1,5, БрОФ6,5-0,15, БрАЖНМц7-2,5-1,5-9, БрОЦ8-4, БрОФ8-0,3, БрОЦ10-2 |
| 14 | М41 | Титан и сплавы титана | ВТ1-0, ВТ1-00, ПТ1М, ВТ-6, ВТ-28, ПТ3В, ПТ-7М, ОТ4-0, ВТ20, ВТ5-1, ОТ4-1, АТ2, ОТ4-0, ВТ4, ВТ3-1, ВТ5-5, ВТ-8, ВТ-14, АТ3 |
| 28 | М06 | Чугуны | СЧ 12-28, СЧ 15-32, СЧ 18-36, СЧ 21-40, СЧ 24-44, СЧ 28-48, КЧ 38-8, КЧ 35-10, КЧ 37-12, КЧ 45-6, КЧ 50-4, ВЧ 60-2, ВЧ 38-17, ЧН1МШ, ЧН2Х. |
| 29 | М07 | Арматурные стали железобетонных конструкций | 18Г2С, 10ГТ, 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс, 80С, 20ХГ2Ц, 23Х2Г2Т, 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР, 27ГС, 20ГС, 28С, Ст5пс, Ст5сп, 25Г2С, 35ГС. |